## Slide 1
RULMAN SERVİSİ
V KAYIŞLARI & ZAMAN KAYIŞLARI

## Slide 2: İÇERİK
TEMEL ÜRÜN BİLGİSİ
V KAYIŞLARI VE BİRLEŞİK V KAYIŞLARI
TIRTILLI V KAYIŞLARI VE BİRLEŞİK KAYIŞLAR
KANALLI KAYIŞLAR
KAUÇUK ZAMAN KAYIŞLARI
POLİÜRETHAN ZAMAN KAYIŞLARI
KAPLİNLER
TEKNİK CİHAZLAR
OPTİBELT TÜRKİYE

## Slide 3: TEMEL ÜRÜN BİLGİSİ

## Slide 4: GÜÇ AKTARIMI TAHRİK GÜCÜ TİPLERİ
Sürtünme bazlı temas
ya da güç-dengesi
Pozitif temas
ya da şekil-dengesi
Örnek:
V-yivli (oluklu) kasnak içinde
V-kayışı
Çekme kuvveti
Basınç kuvveti
Sürtünme kuvveti
Çekme kuvveti
Normal kuvvet
Örnek:
Zaman kayışı kasnağı içinde
Zaman kayışı

## Slide 5: KAYIŞ TİPLERİ
KAYIŞ TİPLERİ
SÜRTÜNME BAZLI TEMAS
V-KAYIŞLARI VE BİRLEŞİK KAYIŞLAR
DEĞİŞKEN HIZLI
POZİTİF TEMAS
KAUÇUK ZAMAN KAYIŞLARI
KANALLI KAYIŞLAR
POLİÜRETHAN ZAMAN KAYIŞLARI
SARGILI/SARGISIZ
DAR/KLASİK KESİT
ELASTİK OLAN
ELASTİK OLMAYAN

## Slide 6: Dar KESİTLİ KAYIŞLARIN GELİŞİMİ
Klasik V-kayışları
Üst genişlik 1.0 / Yükseklik 0.63
Dar Kesitli kayış
Üst genişlik 1.0 / Yükseklik 0.83
Kesit A/13
Kesit SPA
SP → yüksek performans (Super Power)
İlave tel, karışım ve doku gelişimi sayesinde, aynı üst genişlikte yükseklik yaklaşık %33 arttırılabilir.

## Slide 7: SARGILI KAYIŞLAR: KLASİK KESİTLİ
ISO/DIN: Y, Z, A, B, C, D, E / DIN: 5, 8, 20, 25
25
20
Z /10
8
Y /6
5
A /13
B /17
C /22
D /32
E /40

## Slide 8: SARGILI KAYIŞLAR: DAR KESİTLİ
SPC
SPA
8V/25N
SPZ
3V/9N
5V/15N
SPB
* Daha önceden RMA/MPTA
DIN/BS ve ISO kesitler
RMA/ARPM* kesitler

## Slide 9: SargISIZ KAYIŞ KESİTLERİ
5VX / 15NX
3VX / 9NX
ZX / X10
AX / X13
BX / X17
CX / X22
XPC
XPB
XPA
XPZ
Klasik kesitler DIN/ISO
Dar kesitler
RMA/ARPM
Dar kesitler
DIN/ISO

## Slide 10: OPTIBELT KAYIŞ ÖLÇÜLERİ
 | Klasik V-Kayışlar (DIN 2217 Part 1 / ISO 4183) | Dar kesitli Kayışlar (DIN 2211 Part 1 / ISO 4183 ) | Dar Kesitli Kayışlar (ARPM IP-22)
DÜZ PROFİLLER | 5, 6 / Y, 8, 10 / Z, 13 / A, 17 / B, 20, 22 / C, 25, 32 / D, 40 / E | SPZ, SPA, SPB, SBC | 3V/9N, 5V/15N, 8V/25N
TIRTILLI PROFİLLER | ZX / X10, AX / X13, BX / X17, CX /X22 | XPZ, XPA, XPB, XPC | 3VX / 9JX, 5VX / 15JX
 | Birleşik Kayışlar | Birleşik Kayışlar (ISO 5290 / 5291) | 
DÜZ PROFİLLER | HA, HB, HC, HD, HE | SPZ,SPA,SPB,SPC | 3V, 5V, 8V
TIRTILLI PROFİLLER | HAX, HBX, HCX | XPZ, XPA, XPB | 3VX, 5VX

## Slide 11: KASNAK ÖLÇÜLERİ
  V-kayışı kasnakları;
  Dar kesitli kayışlar için (DIN 2211 Part 1 / ISO 4183)
    Profiller SPZ / XPZ, SPA / XPA, SPB / XPB , SBC /XPC
  Klasik V-kayışları için(DIN 2217 Part 1 / ISO 4183) Profiller 5, 6/Y, 8, 10/Z-ZX / X10, 13/A-AX / X13, 17/B – BX / X17, 20, 22/C- CX / X22, 25, 32/D, 40/E
  Dar kesitli kayışlar için(ARPM IP-22)
    Profiller 3V/9N / 3VX / 9VX, 5V/15N / 5VX / 15NX, 8V/25N
  Birleşik kayışlar için(ISO 5290 / 5291 / 5289)
    Profiller 3V/9J, 5V/15J, 8V/25J,
    SPZ,SPA,SPB,SPC,A/HA, B/HB, C/HC, D/HD,
    AA/HAA, BB/HBB, CC/HCC,DD/HDD,22X22,25X22
Kasnaklar, burçlu ve pilot deliklidir.
Burçlar kasnaklar için uygun burçlarımız mevcuttur.

## Slide 12: OPTİBELT KS V-YİVLİ (OLUKLU) KASNAK STANDARTLAŞTIRILMIŞ KASNAK KESİTLERİ
Dar kesitli kasnak
SPZ
SPA
SPB
SPC
Özdeş DIN/BS/ISO kasnak ölçüleri
Klasik kayış kasnağı
kesitleri
Z/10
A/13
B/17
C/22
Standartlaştırılmış V-yivli (oluklu) kasnaklar*
için kesitler: SPZ/Z/10, SPA/A/13, SPB/B/17, SPC/C/22
b2
e
f
* Dar kesitli ve klasik kayışlar set halinde kullanılmaz.

## Slide 13: KASNAK ve KAYIŞLAR: BENZER KESİTLERİN UYUMLULUĞU
Dar kesitli tek kayışlar/
Birleşik kayışlar (birleştirilmiş)
3V/9N – 5V/15N – 8V/25N
3V/9J – 5V/15J – 8V/25J
Klasik tek kayışlar/
Birleşik kayışlar (birleştirilmiş)
Z/10 –A/13 –B/17 –C/22 – D/32
A/HA – B/HB – C/HC – D/HD
Dar kesitli tek kayışlar/
Birleşik kayışlar (birleştirilmiş)
SPZ – SPA – SPB – SPC
DIN/ISO Kasnaklar
SPZ/Z/10 – SPA/A/13 – SPB/B/17 – SPC/C/22 – D/32
RMA/ARPM Kasnaklar
3V – 5V – 8V
Z/10 B/17
mümkün
SPZ
SPB
mümkün
A/HA
B/HB
sadece
yok
8V/25N
Tavsiye edilmez
Tavsiye edilmez
Aynı uyumluluk sargısız kayışlar içinde geçerlidir
2 kanala kadar

## Slide 14: V-KAYIŞI UZUNLUK GÖSTERİMİ
La
Ld
Li
La dış uzunluk (dış çevre)
Ld etkin=nominal uzunluk*
(referans çevresi)*
Li iç uzunluk
(iç çevre)

## Slide 15: V kayIşlarInIn yapIsI
Üst Tabaka-Çapraz lifli kloropen
Polyester kord/Aramid
Çapraz lifli kloropen
Bez kaplama
Üst yüzey
Üst Tabaka-Çapraz lifli kloropen
Polyester kord/Aramid
Çapraz lifli kloropen
Kumaş kaplama
Üst Tabaka-Çapraz lifli kloropen
Polyester kord/aramid
EPDM/
Çapraz lifli kloropen/EPDM
Diş
1
2
3
4
1
2
3
4
5
NOT:Kayış özelliklerine göre iç yapısı ve komponentleri değişkenlik gösterir.

## Slide 16: SARGILI V-KAYIŞLARI VE BİRLEŞİK KAYIŞLAR
Güç Aktarımı

## Slide 17: Optibelt VB S=C plus Optibelt kb / VB
Profil ve boy aralığı
    5, Y/6, 8, Z/10, A/13, B/17, 20, C/22, 25, D/32, E/40 Li 200 den 21000 mm* ye
    KB profiller: A, B, C, D, E Li 18000 mm* ye kadar
Klasik sargılı V-kayışı
Polyester kord
Dar kesitlilere nazaran daha esnek
Endüstriyel uygulamalar için özel olarak geliştirilmiştir ve bahçe - tarım makinelerinde kullanılır.
V-Flat Kasnaklarda kullanmaya uygundur.
Sıcaklık aralığı
-40 ̊C ile +70 ̊C
* Kesite bağlıdır

## Slide 18: Optibelt SK S=C plus Optibelt kb / sk
Profil ve boy aralığı
    SPZ, SPA, SPB, SPC Ld 487 den 21000 mm* ye
    3V, 5V, 8V La 25 den 825 in* e
    KB profilleri: SPZ, SPA, SPB, SPC, 3V, 5V, 8V
Yüksek performanslı sargılı dar kesitli kayışlar
Polyester kord
Endüstriyel uygulamalar için özel olarak geliştirlmiş
Karşılaştırılabilir (denk) üst genişlikte, klasik profile göre %50 daha yüksek güç değeri
Üzerindeki bez sayesinde; yağ direnci, sıcak/soğuk sıcaklıklar ve toz etkisini minimize eder.
Sıcaklık aralığı :
-40 ̊C ile +70 ̊C
* Kesite bağlıdır.

## Slide 19: Optibelt RED power 3 S=C plus Optibelt kb red power 3
Sıcaklık aralığı
-30 ̊C ile +100 ̊C
Profil ve boy aralığı
    SPZ, SPA, SPB, SPC Ld 1202 den 12500 mm* ye
    3V, 5V, 8V La 47,5 den 490 in* e
    KB profilleri: SPB, SPC, 3V, 5V, 8V
Yüksek performanslı sargılı dar kesitli kayışlar
Bakım istemeyen polyester kord (tekrar gerdirme gerekmez)
Enine fiberli kauçuk dolgu
Avare kasnaklar için uygun
Kısıtlı alanlar için daha az kayış
SK’ya göre %50 kadar daha fazla güç kapasitesi ve böylece daha küçük kasnak
Yağ ve ısı direnci yüksek
Toz Korumalı
* Kesite bağlıdır.

## Slide 20: Optibelt Blue power Optibelt kb blue power
Sıcaklık aralığı:
-30 ̊C ile +100 ̊C
Profil ve boy aralığı:
    SPB: Ld 1500 den18000 mm ye
    SPC: Ld 2000 den 18000 mm ye
    8V: La 160 den 700 in e
    KB profilleri: SPB, SPC, 5V, 8V
Yüksek performanslı sargılı dar kesitli kayışlar
Aramid kord – çok az esneme
Standart dar kesitli V-kayışlarına nazaran 2 kat daha fazla güç kapasitesi
Avare kasnaklar için uyumlu
Yüksek sıcaklıklarda yüksek performans
Çok büyük güç iletimi
Kısıtlı alanlar için daha az kayış
Not: Tozlu, nemli ve su ile teması olabilecek yerlerde kullanımı önerilmez. Aramid kord yüzünden kullanılırsa kopma kuvveti azalacağndan dolayı güç aktarımı azalır.
Notes: Aramid lif, ısıya dayanıklı ve güçlü bir sentetik lif türüdür. Uzay araştırmaları ve askeri amaçla, kurşun geçirmez giysi ve balistik bileşimlerinde, bisiklet tekerlerinde asbest yerine kullanılabilir

## Slide 21: Optibelt dk
Sıcaklık aralığı:
-35 ̊C ile +85 ̊C
Profil ve boy aralığı
    AA/HAA, BB/HBB, CC/HCC, DD/HDD, 22 x 22, 25 x 22
    Lb 1350 den 19500 mm* ye
Çift taraflı V-kayışları
Polyester ya da aramid kord mevcut
Tek seviyedeki bir kasnak için farklı dönme yönleri
Serpantin (kıvrımlı) dizaynlar için ideal
* Kesite bağlıdır

## Slide 22: Optibelt S=C Plus KALİTESİ din/Iso UZUNLUK TOLERANSLARI
B
A
Ld max
Ld min
A = tek kayış toleransı
B = set (takım) toleransı

## Slide 23: Optibelt S=C Plus KALİTESİ dIn/Iso UZUNLUK TOLERANSLARI, örn. SPB 5000 Ld
B
A
A = tek kayış toleransı
B = set (takım) toleransı
Ldnom = 5000 mm
ADIN/ISO = ± 50 BDIN/ISO = 6
Ldmin = 4950 mm
Ldmax = 5050 mm

## Slide 24: Optibelt S=C Plus KALİTESİ S=C Plus UZUNLUK TOLERANSLARI
B
A
S=C plus
A = tek kayış toleransı
B = set (takım) toleransı

## Slide 25: Optibelt S=C Plus KALİTESİ S=C Plus UZUNLUK TOLERANSLARI,örn. SPB 5000 Ld
B
A
S=C plus
A = tek kayış toleransı
B = set (takım) toleransı
AS=C plus = ± 2 BS=C plus = 4
Ldmin = 4998 mm
Ldmax = 5002 mm
Ldnom = 5000 mm

## Slide 26: Optibelt S=C Plus KALİTESİ UZUNLUK TOLERANSLARI : S=C plus - DIn/ISO
B
A
S=C plus
S=C plus Nominal uzunlukta tek kayış toleransı A: ± 2 mm S=C plus Nominal uzunlukta set (takım) toleransı B: 4 mm  A : ± 2 mm
DIN/ISO tek kayış toleransı A: ± 50 mm DIN/ISO set (takım) toleransı B: 6 mm

## Slide 27: Optibelt S=C Plus KALİTESİ UZUNLUK TOLERANSLARI : S=C plus - DIn/ISO
B
A
S=C plus
A = tek kayış toleransı
B = set (takım) toleransı

## Slide 28: Optibelt S=C Plus KALİTESİ SARGILI KAYIŞLARIN VULKANİZASYONU
Zırhlı bant / Çelik bant
Isıtılmış vulkanizasyon tamburu
Gerdirme tamburu
V-kayışı
Kayış gerdirme kasnağı
Rehber silindirler
ORV ya da Optibelt ROTATİF VULKANİZASYON (kauçuğun pişirilmesi) sürekli biçimde dar kesitli ve klasik V-kayışı tamburları ile yapılır.

## Slide 29: Karşılaştırma tablosu
KLASİK V KAYIŞI S=C
DAR KESİTLİ V KAYIŞI-OPTİBELT SK S=C
Klasik V kayışına göre %50 daha yüksek güç iletir
OPTİBELT RED POWER 3 S=C
Optibelt SK’ya göre %50 daha yüksek güç iletir
Bakım gerektirmez
OPTİBELT RED POWER 3 S=C
Optibelt SK’ya göre 2 kat daha yüksek güç iletir.

## Slide 30: Değerlendİrme-1
8 V 2000 Ld için;
Küçük kasnak nominal ölçüsü d=450mm
Hız oranı i>1.57
Grafiğe göre aramid kordlu V kayışı yüksek seviyede güç iletimini sağladığı görünmektedir.
Nominal Güç P [Kw]
Hız, n [rpm]

## Slide 31: Değerlendİrme 2
Ek merkez mesafesi x [mm]
Çalışma Süresi [dk]
SPB 2000 Ld için test düzeneğine göre;
Çalışma süresince gerilmeden ötürü kasnaklar arası merkez mesafesi artmaktadır.
Polyester kord yeniden gerdirilmesi gerekir.

## Slide 32: TIRTILLI V-KAYIŞLARI VE BİRLEŞİK KAYIŞLAR
Güç Aktarımı

## Slide 33: Optibelt super TX M=S Optibelt KBX
Profiller ve boy aralığı
    ZX/X10: Ld 597 den 3550 mm ye
    AX/X13: Ld 605 den 3550 mm ye
    BX/X17: Ld 610 den 3550 mm ye
    CX/X22: Ld 1058 den 3550 mm ye
Tırtıllı V-kayışları
Polyester kord
Oldukça düşük kasnak çapları
i=1:12 oranına kadar tahrik imkanı
Gelişmiş kayma ve aşınma direnci
Sıcaklık aralığı
-30 ̊C ile +90 ̊C

## Slide 34: Optibelt super X-power M=S Optibelt super KBX-power
Sıcaklık aralığı
-30 ̊C ile +90 ̊C
Profiller ve boy aralığı
    XPZ, XPA, XPB, XPC Ld 587 den 3550 mm ye
    3VX, 5VX La 25 den 140 in e
    KBX profilleri: XPZ, XPA, XPB, 3VX, 5VX
Tırtıllı dar kesitli kayışlar
Polyester kord
Enine fiberli kauçuk dolgulu CR (chloroprene) bileşik yapı
Küçük kasnak çapları
Yüksek çevrim hızlarında çalışma
Düşük bakım
Mükemmel sıcaklık ve yağ direnci
Pürüzsüz (yumuşak) çalışma
Yüksek güç aktarımı

## Slide 35: Optibelt super e-power M=S
Sıcaklık aralığı
-40 ̊C ile +120 ̊C
Profiller ve boy aralığı
    XPZ, XPA, XPB, XPC Ld 587 den 3550 mm ye
    3VX, 5VX La 25 den 140 in e
Sargısız, tırtıllı dar kesitli kayışlar
Polyester kord
Enine fiberli kauçuk dolgulu EPDM* kauçuk (Ethylene Propylene Diene Monomer)
Yüksek çevrim hızları
Düşük bakım maliyeti
Küçük kasnak çapı
SUPER X-POWER’e nazaran %20’ye kadar daha fazla güç iletimi
Düşük yağ direnci
* Rafineri ürünü olan Etilen ve Propilen maddelerinden üretilmiş sentetik kauçuktur.

## Slide 36: Değerlendİrme -3
Hız n [rpm]
Her V kayışı için Nominal Güç P [kN]
Optibeltin hassas kenarlı SUPER X-POWER M = S V-kayışı, kasnak oluklarında düzgün bir şekilde oturmasıyla sonuçta Daha yumuşak çalışma sunar.
Uygun şartlarda kayışların 25.000 saat çalışma ömrü vardır.

## Slide 37: Optibelt VarIo power
Sıcaklık aralığı
-30 ̊C ile +90 ̊C
Profiller ve boy aralığı
    90 mm ye kadar üst genişlik
    5 mm den 30 mm ye kadar kayış kalınlığı
    Li 468 den 3550 mm ye
Tırtıllı değişken hız (varyatör) kayışları
Çift tarafı tırtıllı tipleri de mevcuttur
Yüksek güç aktarımı ve çalışma ömrü
Aşınma ve kayma direnci
Polyester ya da aramid kord
Yüksek enine stabilite
i=1:12 oranına kadar tahrik imkanı
EPDM versiyonu da mevcuttur

## Slide 38: KanallI kayIşlar KAYIŞLARI
Güç Aktarımı

## Slide 39: V KAYIŞ İLE KANALLI KAYIŞ KARŞILAŞTIRMASI
GÜÇ AKTARIMI
GÜÇ AKTARIMI
V KAYIŞI
KANALLI KAYIŞ
V kayışlarında kord kayışın içinde yer aldığı için yüksek güç iletimi sağlar. Kanallı kayışta kord kasnağın üzerinde kaldığından güç iletimi v kayışına oranla daha düşüktür.
Kanallı kayışlar daha düşük kasnak çaplarında çalışabildiğinden bu ölçülerde yüksek performans gösterir.

## Slide 40: Kanallı kayışların yapısı
Üst Yüzey
Özel Plaka
Kord
Kanallar
Aşınma dirençli kauçuk
Polyamid(EPJ) / Polyester(PJ)
Pamuklu kauçuk kaplama

## Slide 41: Optibelt RBS
  Kanallı (taraklı) kayış kasnakları
  DIN 7867 / ISO 9982’e göre:
    Profiller PH, PJ, PK, PL, PM
Kasnaklar, optibelt TB konik burçları için uygun pilot deliğe sahiptir.
Kanallı Kayışlarda kayış kasnak pozisyonu.
Teknik detaylar için teknik manuel kitabı sayfa 36’ya bakınız

## Slide 42: Optibelt rb
Sıcaklık aralığı
-30 ̊C ile +90 ̊C
Profiller ve boy aralığı
    PH: Lb 698 den 2155 mm ye
    PJ: Lb 280 den 2489 mm ye
    PK: Lb 630 den 2845 mm ye
    PL: Lb 954 den 6096 mm ye
    PM: Lb 2286 den 15266 mm ye
Kanallı (taraklı) kayışlar
Polyester kord
Yüksek kayış hızları
Avare dirsek kasnakları için uygun
PK, PL profilleri için ayrıca aramid cord seçeneği mevcuttur
DPK, DPL profili bulunur
Küçük kasnak ölçüleri için uygunluk
Yoğun tork etkisi ve kısa süreli aşırı yükleme

## Slide 43: Optibelt rb Elastic
Sıcaklık aralığı
-30 ̊C ile +90 ̊C
Profiller ve boy aralığı
    EPH: Lb 700 den 2200 mm ye
    EPJ: Lb 280 den 2500 mm ye
    EPK: Lb 774 den 1873 mm ye
Elastik kanallı (taraklı) kayışlar
Polyamide kord - elastik
Kayış gerdirme gereksinimi yoktur
Kısıtlı güç değerleri
Kolay montaj

## Slide 44: KAUÇUK ZAMAN KAYIŞLARI
Güç Aktarımı

## Slide 45: Kauçuk ve polİürethan zaman kayIşlarInIn farklarI
Kauçuk
Yüksek güç akarımı
Poliüretan
Uzun eksen mesafeleri
Düşük fiyat
Doğrusal sürücüler için yüksek doğruluk
Taşıma
Üzerine kaynak yapılabilmesi
Yağ ve kimyasal maddeye karşı direnç
Yüksek aşınma direnci
Yüksek sıcaklık seviyesi
Düşük ses seviyesi

## Slide 46: Zaman kayIşlarInIn Avantaj ve dezavantajlarI
AVANTAJLAR
Sekron güç iletimi
Yüksek konum doğruluğu
Yeniden gerdirmeye gerek yoktur
%98’e kadar verimlilik
Düşük kayış ağırlığı ve düşük santrifüj etkisi
Küçük temasla yüksek güç iletimi
Düşük kayış gerginlikleri-Düşük rulman kuvvetleri
Boşta çalışan sabit merkez sürücüleri mümkündür
Zincir tahriklerine göre düşük gürültü seviyesi
DEZAVANTAJLAR
V Kayışları, kanallı kayışlar ve düz kayışlara göre daha yüksek ses seviyesi
Daha düşük darbe yükü sönümle
Aşırı yük kavrama için uygun değil
V kayışlarına göre daha düşük çalışma ömrü

## Slide 47: Kauçuk zaman kayışlarının yapısı
Kord: Fiber Glas / Aramid
Kayış Yapısı Ve Dişleri; Polikloropen birleşim
Koruyucu Bez (fabric): Aşınma dirençli Polyamid bez
Omega Serisi, Optibelt’in eğrisel dişli geliştirilmiş kayışıdır.
OMEGA

## Slide 48: Optibelt Omega zaman kayIşI – kasnak sİstem uygunluğu
Omega profili
HTD Kasnağı 3, 5, 8 ve 14 mm lik hatve aralığı Mükemmel uyum !
RPP Kasnağı 3, 5, 8 ve 14 mm lik hatve aralığı Mükemmel uyum !
MR Kasnağı 2, 3, 5 mm lik hatve aralığı
Mükemmel uyum !

## Slide 49: Optibelt omega Optibelt omega Çift Taraflı
Sıcaklık aralığı
-30 ̊C ile +100 ̊C
Profiller ve boy aralığı
    3M, 5M, 8M, 14M, D8M
    100 – 4578 mm, profile göre değişir
OMEGA profilindeki kauçuk zaman kayışları
Fiberglas (cam elyafı) kord
Düşük ses seviyesi
%98’e kadar verimlilik
Anlık ağır yüklenmeler haricinde, tüm düşük ve yüksek hızdaki güç aktarımları için uygundur.

## Slide 50: Optibelt omega hp (Yüksek Performans)
Yüksek performanslı kauçuk zaman kayışları
  Fiberglas (cam elyafı) kord
  Muhtelif hızlarda ağır yüklere uygundur
  Aşınmaya dayanıklı ve düşük sürtünmeye sahip doku, kopmaya dayanıklı dişler
  Düşük ve yüksek hızlarda, yüksek ve sabit yüklerde çalışmaya uygundur.
  OMEGA’ya nazaran %150’ye kadar fazla güç aktarım kapasitesi
Sıcaklık aralığı
-25 ̊C ile +100 ̊C
Profiller ve boy aralığı
    2MHP, 3MHP, 5MHP, 8MHP, 14MHP
    74 – 4578 mm, profile göre değişir

## Slide 51: KarşIlaştIrma
Ses Seviyesi (dBA)
Çalışma Ömrü
Optibelt Omega HP, standart zaman kayışlarına göre aynı çalışma koşulunda ve aynı genişlikte yaklaşık %1650 daha fazla çalışma ömrü sunar
Omega 1120 8 M 20 için;
P=4,8 kw
n1=3000rpm
z1=22,z2=44
Mil yükü= 600N
Ses Ölçümü
Optibelt sınıfında düşük ses seviyesine sahiptir
Notes: 69,6 dBA

## Slide 52: Optibelt omega fan power
Sıcaklık aralığı
-30 ̊C ile +100 ̊C
Profiller ve boy aralığı
    8MFP: 960 – 3048 mm
    14MFP: 966 – 4578 mm
Yüksek performanslı kauçuk zaman kayışları
  Fiberglas (cam elyafı) kord
  Yüksek dinamikte yüklenebilir
  Düşük ses seviyesi
  Dişlerdeki düşük aşınma için optimize edilmiştir
  Çevresel faktörlere karşı güçlü dayanım

## Slide 53: Optibelt omega hp EPDM Optibelt omega fan power EPDM
Yüksek performanslı kauçuk zaman kayışları
  Mükemmel ozon ve UV direnci
  -40 ̊C de ki uzun durma süreleri sonrasında bile tam fonksiyonlu çalışabilme
  HTD ve RPP kasnaklarda çalışma
Sıcaklık aralığı
-40 ̊C ile 140 ̊C
Profiller ve boy aralığı
    8MHP, 14MHP
    8MFP, 14MFP
    Uzunluklar profile bağlı olarak 640 den 4578 mm ye değişir.

## Slide 54: Optibelt omega HL
Yüksek performanslı kauçuk zaman kayışları
  Güçlendirilmiş cam kord
  Ani yüklere karşı yüksek dayanım
  Yüksek dinamikte yüklenebilir
  Çok düşük esneklik
  OMEGA HP’ye göre %15’e kadar daha fazla güç iletimi
Sıcaklık aralığı
-30 ̊C ile +100 ̊C
Profiller ve boy aralığı
    8MHL: 288 – 3280 mm
    14MHL: 966 – 4578 mm

## Slide 55: ÜRÜN KARŞILAŞTIRMASI
Optibelt Omega 8M Güç Karşılaştırması
Güç Oranı (kw)
Optibelt Omega 8M ile ZR H Profil Güç
Karşılaştırması
Güç (kw)

## Slide 56: Optibelt std Optibelt Std Çift taraflı
Sıcaklık aralığı
-30 ̊C ile +100 ̊C
Profiller ve boy aralığı
    S3M, S5M, S8M, S14M, DS8M
    HP / HL kalitesi S5M / S8M olarak mevcuttur
Kauçuk zaman kayışı
  Mevcut uygulamalar için STD profil
  OMEGA profil ile benzer ses seviyesi

## Slide 57: Optibelt zr- Klasik Kauçuk Zaman Kayışı Optibelt zr Çift Taraflı
Sıcaklık aralığı
-25 ̊C ile +100 ̊C
Profiller ve boy aralığı
    MXL, XL, H, XH, XXH
    D-XL, D-L, D-H
    Profile bağlı olarak 91 – 4572 mm / 3.6 - 180 in
Klasik kesitli kauçuk zaman kayışı
  Kayışı US marketi için ingiliz standartlarında geliştirlmiştir.(Ölçüler inch’tir)
  Trapez dizayn
  Birçok uygulamada dünya çapında kullanım
  Kesite göre çift dişli zaman
  Üst yüzeyi esnek, mineral yağ, toz ve sürtünmeye karşı güçlendirilmiş kauçuk içerir.

## Slide 58: Optibelt omega lInear Optibelt omega hp lInear
Sıcaklık aralığı
-30 ̊C ile +100 ̊C
Açık uçlu kauçuk zaman kayışları
  Fiberglas (cam elyafı) kord
  Spiral kesim, sleeve’den elde edilir
  Bakım gerektirmez
  Orta ve yüksek yüklerde
  HTD,ZR ve Poliüretana göre düşük gürültü seviyesi
OMEGA LINEAR
    2M, 3M, 5M, 8M
OMEGA HP LINEAR
    2MHP, 3MHP, 5MHP, 8MHP
    Max. kayış genişliği profile bağlı olarak 30 mm’dir.

## Slide 59: Optibelt Std lInear Optibelt zr lInear
Sıcaklık aralığı
-30 ̊C ile +100 ̊C
Açık uçlu kauçuk zaman kayışları
  Fiberglas (cam elyafı) kord
  Spiral kesim, sleeve’den elde edilir.
STD LINEAR
    S5M, S5MHP
    S8M, S8MHP
ZR LINEAR
    MXL, XL , L, H
    Max. kayış genişliği profile bağlı olarak 30 mm (1,2 in) dir.

## Slide 60: Polİüretan ZAMAN KAYIŞLARI
Güç Aktarımı

## Slide 61: Optibelt alpha torque
Sıcaklık aralığı
-30 ̊C ile +80 ̊C
Profiller ve boy aralığı
    AT5, AT10, T2.5, T5, T10, T20, DT2.5, DT5, DT10 Boy: 120 – 2250 mm
    MXL, XL, L Boy: 60.96 – 1524 mm
    En: 200/380 mm
Sonsuz poliüretan (PU) zaman kayışları
  Kalıba dökme, sonsuz
  Aşınma ve yağa dayanım oldukça yüksek
  Gergi malzemesi çelik, esnek çelik, paslanmaz çelik, aramid ve polyester olarak mevcuttur

## Slide 62: Optibelt alpha flex
Sıcaklık aralığı
-30 ̊C ile +80 ̊C
Profiller ve boy aralığı
    T5, T10, T20
    AT5, AT10, AT20
    5M, 8M, 14M H
    Boy: 1100 – 22000 mm
    En: 200/380 mm
Sonsuz poliüretan (PU) zaman kayışları
  Sonsuz (eksiz) , her boyda özel üretim
  Aşınma ve yağa dayanım oldukça yüksek
  Gergi malzemesi çelik, esnek çelik, paslanmaz çelik mevcuttur
  Çift taraflı dişli yapı
  Gıda sektörü için uygun/EU Declaration of Compliance (opsiyonel)

## Slide 63: Optibelt alpha POWER
Sıcaklık aralığı
-30 ̊C ile +80 ̊C
Profiller ve boy aralığı
    T2.5, T5, T10, T20
    AT5, AT10 DT2.5, DT5, DT10
    Boy: 120 – 2250 mm
    En: 200/380 mm
Yüksek performanslı poliüretan (PU) zaman kayışları
  Kalıp içine dökme ile üretim
  ALPHA TORQUE ve ALFA FLEX’e göre %30’a kadar daha yüksek güç iletim değeri
  Daha dayanıklı ve mukavemetli poliüretan bileşim
  Daha kompakt çözümlere uygunluk
Teknik detaylar için PU Timing Belt Tecnical Book sayfa 40

## Slide 64: Optibelt delta chaIn Carbon
Sıcaklık aralığı
-30 ̊C ile +80 ̊C
Profiller ve boy aralığı
    8M: 640 den 1792 mm ye
    DELTA CHAIN, Optibelt ZRS DC, PolyChain ve Conti CTD veya PC kasnakları ile çalışır
Yüksek performanslı poliüretan (PU) zaman kayışları
  Pazardaki güçlü zaman kayışlarından biridir
  Karbon fiber kord
  Zincir uygulmalarına alternatiftir.
  Yağa ve kimyasala dayanımı mevcuttur.
  Omega HP’den %100’e kadar yüksek seviyede güç aktarımı,
  Düşük gürültü seviyesi
  İçten ve dıştan gergi kasnağına uygunluk

## Slide 65: Optibelt Alfa lInear / alfa v
Açık uçlu (Alfa Linear) ve ekli (Alfa V) poliüretan zaman kayışı;
Çelik telli-PU
Yağa, UV, ozon ve kimsayala karşı dirençli
Aramid kord ve paslanmaz çelik (isteğe bağlı)
İç ve dış yüzeyler isteğe bağlı polyamid bez ile kaplama (PAZ/PAR)
Farklı özelliklerdeki malzemeler ile üzerine kaplama yapılabilmektedir.
Üzerine değişik profillerde ataşman ekleyebilme
50m veya 100 m uzunluk (Alpha Linear)
Not: Alfa V’ler kaynaklı birleştirmeden dolayı Alfa Torque’agöre yaklaşık %50 daha düşük güç iletim değerine sahiptir.
Sıcaklık aralığı
-30 ̊C ile +80 ̊C
Profiller ve boy aralığı
    Boy: 50m – 100 m
    En: 16,25,32,50,75,100,150
    Siyah ve mavi(opsiyon)
    98 Shore A

## Slide 66: Optibelt ZRS
  Zaman kayışı kasnakları
  DIN ISO 5294’e göre:
    Profiller MXL, XXL, XL, L, H, XH, XXH (trapez dizayn, inche)
  ISO 13050’e göre:
  Profiller 3M, 5M, 8M, 14M, S8M, S14M (kıvrık - eğrili dizayn, metrik)
  DIN 7721-2 / ISO 17396’e göre:
  Profiller T2.5, T5, T10, T20 (trapez dizayn, metrik)
Kasnaklar, optibelt TB konik burçları için uygun pilot deliğe sahiptir.

## Slide 67: ÖZEL Güç aktarIMI UYGULAMALARI İÇİN KAYIŞLAR
Güç Aktarımı

## Slide 68: Optibelt optImat oe / DK / FK
Açık uçlu V-kayışlar, delikli
  Esnek bağlantılar sebebiyle basit ve hızlı montaj
  Her boy mevcuttur
  Yedek parça bazında azaltılmış stok
Sıcaklık aralığı
-20 ̊C ile +70 ̊C
Profiller ve boy aralığı
    Y/6, 8, Z/10, A/13, B/17, 20, C/22, 25, D/32, E/40
    50 m’lik rulolar halinde

## Slide 69: kaplinler
Güç Aktarımı

## Slide 70: Optibelt ELASTİK KAPLİNLER
Hadeflex
Habix
Flex
HRC
Pex
Orpex

## Slide 71: Optibelt RİJİT KAPLİNLER
Mini Kaplin
Kepli Kaplin
Mil Kaplin
Dişli Kaplin-GC
Diskli Mil Kaplin
Ferroflex-N

## Slide 72: TEKNİK cihazlar
Güç Aktarımı

## Slide 73: Optibelt laser poInter
Kasnakların hizalandırılmasını kolaylaştırır
  Kasnaklar yan taraflarından ya da önden ayarlanır
  Paralel ve açısal sapma tayini
  Yüksek işlevsel güven
Teknik veri
    Lazer: class II M EN 60825-1
    Çıkış gücü: < 5 mW
    Dalga boyu: 635 nm

## Slide 74: Optibelt TT
Teknik veri
    Ölçüm aralığı : AC: 1 - 16 Hz
    EC: 6 – 600 Hz
    Optik sensor
    45x58 mm ekran
    Fabrika tarafından kalibre edilmiştir
FT = 4 · mk · L² · f² / 106
FT [N] Statik germe kuvvetti
mk [g/mm] Kayışın mm ağırlığı
L [mm] Germe uzunluğu
f [1/s] Germe frekansı
Optik sensörlü frekansmetre
Frekans ölçümü vasıtasıyla gerginliğin kontrolü
V-kayışları, kanallı kayışlar ve zaman kayışları için
Arka plandaki gürültüden etkilenmez
Basit metot:
Cihazı açın
Kayışa vurun ve titreşimi ölçün

## Slide 75: Optibelt KAYIŞ VE KASNAK MASTARLARI
Belirlemede oldukça yardımcıdır
  Kanallı kayış kesitleri
  V-kayışı kesitleri
  Kasnak kanalları

## Slide 76: Optibelt CAP 6 DRIVE CALCULATION
Kauçuk ve poliüretan zaman kayışları için çabuk ve açık güç aktarımı hesaplaması
  Çoklu kasnaklar için
  Optimal kayış gerilimini hesaplar
  Rapor sonucunu pdf olarak alabilme
  Optimum ürünün tespiti

## Slide 77: kISACA Optibelt

## Slide 78: OptIbelt tarİHİ

## Slide 79: Dünya’da Optİbelt

## Slide 80
LOCATIONS WORLDWIDE

## Slide 81: OPTİBELT TÜRKİYE
  2015 Haziran’da ticari faaliyete İTOSB’da başlanmıştır.
    2.400 m2 stok alanı

## Slide 82: SON
Teşekkürler..!